| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лист | листов |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер | Код. наименование продукции | Обозначение документа |
| Б | Код. наименование продукции | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОМД | ЕН | ОП | К шт | Т пз | Т шт |
| к¦м | Наименование детали. сб. единицы или материала | Обозначение. код | ОПН | ЕВ | ЕН | КИ | Н.рас |
| ФС1 | ПС По- лож шва | ИН № про- хода | Iэ Вылет Элэктро-да мм | Пл Поляр- ность | Uх Напряжение В | I Сила свар. тока. А | Vс Скорость сварки м¦час | Vп Скорость по- дачи прк- садки | Длина шва. м | Расход защитн- ного Газа q 03 | Расход защ. газа для корня шва | Доп. сведения |
| А 01 |  |  |  |  |  | Общие положения (ОП) |  |  |  |  |
| Б 02 | 1 | К выполнению данного вида работ допускаются сварщики аттестованные в соответствии СНиП и имеющие удостоверения подтверждающее их квалификацию |  |
| В 03 | 2 | Работы выполнять согласно требований ТУ У 292-216774530-001-2003 |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 05 |  |  |  | 005 | 0110 | Комплектование |  |  |  |  |  |  |
| Б 06 | 18000 | Комплектовочная плита |  |  |  |  |  |  |
| К 07 |  | Комплект деталей |  |  |  |  |  |  |  |
| О 08 |  | Комплеуктовать детали, входящие в конструкцию, проверить геометрические размеры, наличие клейм ОТК |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 10 |  |  |  | 010 | 0410 | Транспортирование |  |  |  |  |  |  |
| Б 11 | 315921 | Кран - балка Q = 1 т. |  |  |  |  |  |  |
| О 12 |  | Подать детали к месту сборки |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 14 |  |  |  | 015 | 4173 | Разметка под сборку |  |  |  |  |  |  |
| Б 15 | 1 | Произвести разметку сборочной схемы с нанесением осевых, установочных и контрольных линий |  |

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лист | листов |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер | Код. наименование продукции | Обозначение документа |
| Б | Код. наименование продукции | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОМД | ЕН | ОП | К шт | Т пз | Т шт |
| к¦м | Наименование детали. сб. единицы или материала | Обозначение. код | ОПН | ЕВ | ЕН | КИ | Н.рас |
| ФС1 | ПС По- лож шва | ИН № про- хода | Iэ Вылет Элэктро-да мм | Пл Поляр- ность | Uх Напряжение В | I Сила свар. тока. А | Vс Скорость сварки м¦час | Vп Скорость по- дачи прк- садки | Длина шва. м | Расход защитн- ного Газа q 03 | Расход защ. газа для корня шва | Доп. сведения |
| 01 | 2 | Контрольные линии наносить на расстоянии 25-50 мм от установочных |  |
| 02 | 3 | Разметить припуски под мехобработку не менее 5 мм |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 04 |  |  |  | 025 | 8801 | Сборка |  |  |  |  |  |  |
| Б 05 | Приспособление для сборки с фиксирующими упорами |  |
| Т 06 | Сварочный выпрямитель КИУ-501, полуавтомат ПДГ-502 |  |  |  |  |  |  |
| М 07 | Сварочная проволока СВ-08Г2С Ø 2 мм, защитный газ Ar+СО2 |  |  |  |  |  |  |
| О 08 | 1 | Перед сборкой под сварку проверить соответствие деталей требованиям чертежей и технологического процесса |  |
| 09 | 2 | Установить по разметке детали и прихватить L = 40 мм, шаг = 200 мм, S = 64 мм2, I св = 376 А, U = 30 В, V св =18 м/ч, V под = 196 м/ч, Q = 1,31 кг |
| 10 | 3 | Подогнать в процессе сборки детали до чертежных размеров по месту |  |
| 11 | 4 | Изготовить технологические детали, распорки, стяжки, клямеры и приварить. Сборку вести с применением технологической оснастки, скоб, клиньев, струбцин и т.д. |  |
| Т 12 |  | Молоток А-3 ГОСТ 2310-77, кувалда ГОСТ 11401-75, маска ЩН-7 ТУ 64-1-456-76, напильник 2820-0064 ГОСТ 1465-72, L реза = 365 мм |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 14 |  |  |  | 030 | 4212 | Маркирование |  |  |  |  |  |  |
| О 15 | 1 | Маркировать узел согласно чертежа. |  |  |  |  |  |
| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лист | листов |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер | Код. наименование продукции | Обозначение документа |
| Б | Код. наименование продукции | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОМД | ЕН | ОП | К шт | Т пз | Т шт |
| к¦м | Наименование детали. сб. единицы или материала | Обозначение. код | ОПН | ЕВ | ЕН | КИ | Н.рас |
| ФС1 | ПС По- лож шва | ИН № про- хода | Iэ Вылет Элэктро-да мм | Пл Поляр- ность | Uх Напряжение В | I Сила свар. тока. А | Vс Скорость сварки м¦час | Vп Скорость по- дачи прк- садки | Длина шва. м | Расход защитн- ного Газа q 03 | Расход защ. газа для корня шва | Доп. сведения |
| А 01 |  |  |  | 035 | 0310 | Технический контроль |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | Проверить правильность сборки, линейные размеры, зазоры под сварку, припуски под механическую обработку не менее 5 мм |  |
| Т 03 |  | Рейсмус, катетомер 30.8388-5098; 30.8388-5099, штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89 |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 05 |  |  |  | 040 | 0410 | Транспортирование |  |  |  |  |  |  |
| Б 06 | 315921 | Кран - балка Q = 1 т. |  |  |  |  |  |
| О 07 |  | Подать собранную конструкцию к сварочной установке – манипулятор М-11060А |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 09 |  |  |  | 045 | 9043 | Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа Ar+СО2 |  |  |  |
| Т 10 |  | Сварочный выпрямитель КИУ-501, полуавтомат ПДГ-502 |  |
| 11 |  | Сварочная проволока СВ-08Г2С Ø 2 мм, газ Ar+СО2 |  |  |  |  |  |  |
| О 12 | 1 | Установить конструкцию на манипулятор М-11060А |  |
| 13 | 2 | Заварить все сварные швы, очистить их от шлака, снять |  |  |  |  |  |
| 14 |  | У4∆10 I св = 376 А, U = 30 В, V св =18 м/ч, V под = 196 м/ч, Q = 1,31 кг |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Т3∆6 I св = 376 А, U = 30 В, V св =18 м/ч, V под = 196 м/ч, Q = 1,31 кг |  |  |  |  |  |

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лист | листов |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер | Код. наименование продукции | Обозначение документа |
| Б | Код. наименование продукции | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОМД | ЕН | ОП | К шт | Т пз | Т шт |
| к¦м | Наименование детали. сб. единицы или материала | Обозначение. код | ОПН | ЕВ | ЕН | КИ | Н.рас |
| ФС1 | ПС По- лож шва | ИН № про- хода | Iэ Вылет Элэктро-да мм | Пл Поляр- ность | Uх Напряжение В | I Сила свар. тока. А | Vс Скорость сварки м¦час | Vп Скорость по- дачи прк- садки | Длина шва. м | Расход защитн- ного Газа q 03 | Расход защ. газа для корня шва | Доп. сведения |
| 01 |  | Н1∆6 I св = 376 А, U = 30 В, V св =18 м/ч, V под = 196 м/ч, Q = 1,31 кг |  |
| Т 02 |  | Зубило ГОСТ 7211-86, стальная щетка, молоток А-3 ГОСТ 2310-77, сварочная кирка |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 04 |  |  |  | 050 | 0310 | Технический контроль |  |  |  |  |  |
| Б 05 |  | Контроль сварки ОТК: Проверенный метрологической службой каждые 3 месяца |  |  |  |  |
| 06 |  | Катетомер 30.8388-5098: 30.8388-5099 |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 09 |  |  |  | 055 | 0310 | Технический контроль |  |  |  |  |  |
| Т 10 | 23704 | Стенд контроля |  |  |  |  |  |  |
| О 11 |  | Проконтролировать швы УЗД – 100 % ГОСТ 14782-82 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Дефектоскоп ДУК-66ПМ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |